工作原理：

流化床气流粉碎机是一种用高速气流来实现干式物料超细粉碎的设备。它由粉碎喷嘴、分级转子、螺旋加料器等组成。物料通过螺旋加料器进入粉碎室，压縮空气通过特殊配置的超音速喷嘴向粉碎室高速喷射，物料在超音速喷射流中加速，并在喷嘴交汇处反复冲击、碰撞，达到粉碎。被粉碎物料随上升气流进入分级室，由于分级转子高速旋转，粒子既受到分级转子产生的离心力，又受到气流粘性作用产生的向心力，当粒子受到离心力大于向心力，即分级径以上的粗粒子返回粉碎室继续冲击粉碎，分级径以下的细粒子随气流进旋风分离器、捕集器收集，气体由引风机排出.

产品特点：

l精密陶瓷 聚氨酯内衬，100%杜绝物料粉碎过程中带来的金属污染。保证粉碎物品纯度。特别适用于对铁含量要求极高的电子材料，如钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸亚铁锂、三元材料、四氧化三钴、碳酸锂、镍钴酸锂等电池正极材料。

l不升温，由于物料是在气体膨胀状态下粉碎，所以粉碎腔体温度控制在常温状态，温度不会升高。

l磨损小，由于主要粉碎作用是粒子相互冲击碰撞，高速粒子与壁面很少碰撞，可适用粉碎莫氏硬度九级以上物料。

l能耗低，与其它类型气流粉碎机相比节能30%〜40%。

l对易燃、易爆物料可用惰性气体保护粉碎。

l采用先进的触摸屏，可编程控制器(PLC)，实现了自动化控制。